# Ficha técnica

# ACEITE 15W 40 ESPECIFICADO AMBAR

Fecha de elaboración 17/06/2024

# Descripción

El aceite 15W-40 especificado ámbar está formulado específicamente para proporcionar un alto rendimiento y mantener la durabilidad de los sistemas de control de emisiones en motores diésel de cuatro tiempos y alta velocidad, utilizados en condiciones de servicio pesado. Este producto garantiza la protección de los motores, incluidos los filtros de partículas diésel y otros sistemas avanzados de postratamiento, cumpliendo con los requisitos de garantía de estos sistemas.

# Características o beneficios:

- El Aceite 15W-40 Especificado Ámbar brinda una excepcional protección contra el desgaste del motor, asegurando su durabilidad y rendimiento a lo largo del tiempo.

- Formulado con bases del grupo II super premium, este aceite garantiza una notable estabilidad frente a la oxidación y una menor volatilidad, lo que contribuye a un funcionamiento más eficiente.

- Además, mantiene el motor libre de residuos, lo que asegura su limpieza y óptimo desempeño.

- Este aceite también se destaca por optimizar el consumo de combustible diésel, mejorando la eficiencia y reduciendo costos operativos.

- Gracias a su viscosidad estable en un amplio rango de temperaturas, el Aceite 15W-40 Especificado Ámbar ofrece un rendimiento constante, incluso en condiciones extremas.

- Protege eficazmente el motor a altas temperaturas de operación.

# Presentación

# Composición del producto

| Material | % de composición (Tambor) |
| --- | --- |
| Base parafínica media | 71,82 % |
| Base parafínica liviana | 9,10% |
| Aditivo 12-200 | 5,45% |
| Buster | 0,90% |
| Mejorador (índice de viscosidad) | 12,73 % |